2019年中空玻璃产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年4月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空玻璃 | 6+12A+6mm | 2019.4 | 杭州丰佳实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 2 | 中空玻璃 | 6+12A+6mm | 2019.4 | 杭州炎润钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 3 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 杭州荣顺安全玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 4 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 桐庐安顺玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 5 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 桐庐双江玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 6 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 杭州富阳大源镇朝霞玻璃厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 7 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 杭州富阳恒隆玻璃厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 8 | 中空玻璃 | 5+12A+5mm | 2019.4 | 宁波金穗幕墙装饰有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐紫外线辐照 |
| 9 | 中空玻璃 | 6+12A+6mm | 2019.4 | 宁波汇升玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 10 | 中空玻璃 | 5+12A+5mm | 2019.4 | 温州市同昌钢化玻璃制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 11 | 中空玻璃 | 6+12A+6mm | 2019.4 | 温州市蓝星特种玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐紫外线辐照 |
| 12 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.4 | 海盐鑫龙玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 13 | 中空玻璃 | 6+12A+6mm | 2019.4 | 海宁市炎帅玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 14 | 中空玻璃 | 5+9A+5mm | 2019.3 | 湖州雄鹰新型建材科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 15 | 中空玻璃 | 6+9A+6mm | 2019.3 | 浙江辉玻玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 16 | 中空玻璃 | 6+9A+6mm | 2019.3 | 丽水东方华泰玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |
| 17 | 中空玻璃 | 6+9A+6mm | 2019.3 | 丽水博耀特种玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 |  |