2019年蒸压加气混凝土砌块产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年4月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/1/10 | 宁波雄发墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/3/10 | 慈溪市晨阳新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | B07合格品；600mm×240mm×200mm | 2019/1/15 | 杭州明灿新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/3/28 | 德清峰荣庭建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/3/10 | 德清合力建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×120mm | 2019/4/1 | 浙江惠联新材料科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06优等品；600mm×250mm×100mm | 2019/3/20 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×200mm | 2019/3/17 | 宁波五通新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×200mm | 2019/2/25 | 宁波中伟建材制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/4/10 | 杭州鼎立新型墙材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×250mm×100mm | 2019/4/12 | 杭州富阳杭加新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品； 600mm×300mm×120mm | 2019/4/18 | 杭州宏大建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 蒸压加气混凝土砌块 | B05A3.5合格品； 600mm×250mm×100mm | 2019/4/9 | 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/4/13 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/4/6 | 杭州锦弘环保墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/3/10 | 杭州临安天柱青山新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/4/1 | 湖州巨旺墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/3/28 | 湖州市菱湖菱新墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 蒸压加气混凝土砌块 | B07合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/2/23 | 宁波海纳节能墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 蒸压加气混凝土砌块 | B05A3.5合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/1/14 | 宁波嘉瀚环保建材开发有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06A5.0合格品；600mm×250mm×100mm | 2019/4/9 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/3/20 | 象山丰源墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/4/1 | 杭州昌陟新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/4/1 | 杭州高宇轻质建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06A5.0合格品；600mm×300mm×200mm | 2019/3/18 | 宁波市荣元新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×200mm | 2019/3/20 | 宁波市腾欣建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×100mm | 2019/3/20 | 杭州大山新型墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/3/18 | 余姚市众力新型建筑材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/3/15 | 余姚万成新型材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×100mm | 2019/3/29 | 长兴天达环保建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×200mm | 2019/4/7 | 长兴新明华新型墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×250mm×100mm | 2019/3/26 | 长兴伊通有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/3/25 | 宁波众茂新型墙材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×200mm | 2019/3/21 | 宁波欣捷环保建材开发有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 干密度、导热系数（干态） |
| 35 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×240mm×200mm | 2019/3/28 | 临安晓磊墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 抗压强度、抗冻性 |
| 36 | 蒸压加气混凝土砌块 | B06合格品；600mm×300mm×120mm | 2019/3/20 | 宁波恒基豪天新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 抗压强度、抗冻性 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2018.12.10 | 永嘉县三江硅酸盐砖厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2019.3.10 | 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.1 | 温州城泰新型墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2019.4.5 | 温州明远新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.15 | 乐清市添城新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×200×100 B | 2018.10.21 | 常山英鸿新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×100 B | 2019.3.20 | 丽水市龙源新型建筑材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.4 | 衢州龙鑫建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.4.4 | 衢州市衢江区兴圣保温材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0B07600×300×120 B | 2019.3.5 | 临海市吉龙新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×120 B | 2019.4.6 | 台州市南洋建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.5 | 台州市五股新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.4.1 | 台州市路桥新型墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.23 | 浙江中材墙体材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×120 B | 2019.3.23 | 浙江德鑫环保科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2018.12.29 | 绍兴市德伊轻质建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0B06 600×240×120 B | 2019.2.22 | 浙江恒辉建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×100 B | 2019.2.28 | 嵊州市平隆新型墙体建材股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×100 B | 2019.3.2 | 金华市利源新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×200×100 B | 2019.3.26 | 金华市双源新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0B07 600×240×200 B | 2018.12.20 | 绍兴柯桥区墙博新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.4.13 | 温州弘正节能新墙材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.2.27 | 金华市华亿新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.26 | 浙江龙瀛新材料科技发展有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.4.16 | 温州日正铭实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2019.1.22 | 嘉兴市宏霖建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×250×100 B | 2019.3.25 | 浙江索纳塔建筑材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×300×100 B | 2019.1.20 | 海宁市上方建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.16 | 嘉兴市建美轻体建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.10 | 恒源(绍兴)建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0B06 600×240×100 B | 2019.4.7 | 临海市忠建新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 干密度 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.3.10 | 绍兴三鼎新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 干密度 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×100 B | 2019.4.14 | 浙江广大新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 干密度 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5B06 600×240×120 B | 2019.4.10 | 青田康盛新墙材有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 抗压强度、抗冻性 |