2019年热轧带肋钢筋产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020年3月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ14mm，9米定尺 | 2019年3月28日 1903236 | 宁波神龙集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ10mm，9米定尺 | 2019年3月7日 19030601 | 浙江冠富实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ10mm，9米定尺 | 2019年4月3日 2019040301 | 浙江广欣金属制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12mm，9米定尺 | 2019年3月24日 CA1903566 | 浙江万泰特钢有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12mm，9米定尺 | 2019年4月4日 19040402 | 浙江宇星实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |