2019年夹层玻璃产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2020 年4月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层玻璃 | （5+0.76PVB+5）mm 双钢 | 2019.04 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.04 | 金华市竹马钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.04 | 浙江外界玻璃科技有限 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 夹层玻璃 | （6+0.76+6）mm 双钢化 | 2019.04 | 浙江智中特种玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.04 | 金华中玻钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.04 | 浙江凯信玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 夹层玻璃 | （6+1.14PVB+6）mm 双钢化 | 2019.04 | 浙江向往玻璃科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.03 | 浙江鼎坚玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 夹层玻璃 | （5+0.76PVB+5）mm双钢 | 2019.04 | 永康市浩达装饰工程有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双层 | 2019.4 | 宁波市合鑫钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.4 | 宁波永联钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 夹层玻璃 | （5+0.76EVA+5）mm双钢 | 2019.4 | 宁波市江北区华航玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 夹层玻璃 | （5+0.76PVB+5）mm双钢 | 2019.4 | 宁波恒力钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.4 | 宁波佳富玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 夹层玻璃 | （5+0.76+5）mm双钢 | 2019.3 | 瑞安市霄隆钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 夹层玻璃 | （5+0.38PVB+5）mm双钢 | 2019.3 | 浙江巨鑫玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.3 | 衢州市金刚钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm钢化 | 2019.3 | 浙江晶泰玻璃科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 夹层玻璃 | （6+0.76+6）mm 双钢 | 2019.4 | 浙江博大节能科技发展有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 夹层玻璃 | （6mm+0.76mmPVB+6mm）双钢 | 2019.3 | 温岭市鼎丰玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 夹层玻璃 | （5+0.76湿法灌浆+5）mm双钢 | 2019.3 | 丽水市浙南玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 夹层玻璃 | （5+0.76湿法灌浆+5）mm双钢 | 2019.3 | 浙江速诚特种玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 夹层玻璃 | （6+1.14PVB+6）mm双钢 | 2019.3 | 宁波利敏钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.3 | 海盐鑫龙玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm 双钢 | 2019.4 | 宁波市镇海天鹏玻璃厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.3 | 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐热性 |
| 27 | 夹层玻璃 | （6+0.76PVB+6）mm双钢 | 2019.4 | 宁波奕华钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐热性 |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州耀博玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+1.52PVB+6mm | 2019.4 | 浙江九祥玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.4 | 杭州达翔玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州汇泉玻璃科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐辐照性 |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州坤瑞格拉威宝科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州明辉玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州中汇玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐辐照性 |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.4 | 浙江聚丰玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 杭州力和钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.4 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 嘉善博雅钢化玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 海盐大民节能玻璃制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.4 | 海宁德荣玻璃制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.4 | 海宁国海玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐辐照性 |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 桐乡辉腾玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.38湿法灌浆+5mm | 2019.4 | 桐乡市安桐玻璃制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.38PVB+5mm | 2019.4 | 桐乡市振业玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐热性 |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 湖州水平玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.4 | 联海(国际)玻璃技术有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 耐辐照性、耐湿性 |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 浙江悦华玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.3 | 安吉耀明玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.3 | 湖州雄鹰新型建材科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 绍兴景亮玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 绍兴名宇玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 5+0.76PVB+5mm | 2019.3 | 绍兴星丰玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 浙江恒大玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 浙江华恒工程玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 8+0.76EVA+8mm | 2019.3 | 新昌晶辉玻璃制品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6mm | 2019.3 | 浙江鼎丰玻璃有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |